3H-2000PB型泡压法滤膜孔径分析仪

产品简介：3H-2000PB泡压法滤膜孔径分析仪，其基本原理为气液排驱技术（泡压法）：给膜两侧施加压力差，克服膜孔道内的浸润液的表面张力，驱动浸润液通过孔道，依此获得膜类材料的通孔孔喉的孔径数据 ，同时该方法也是ASTM薄膜测定的标准方法。

该仪器可准确测试：滤膜、中空纤维膜、滤芯、电池隔膜、织物、无纺布、陶瓷、烧结金属等材料的通孔的孔喉信息。

泡压法获得孔径数据可准确表征膜类材料研究者关心的通孔孔喉信息，避免了吸附法、压汞法等方法所测试数据包含了盲孔、表面凸凹、缝隙等非有效孔径信息的问题，适用于研发、生产膜类材料及相关的科研单位和企业用户。

测试功能：

◆ 泡点压力

◆ 泡点孔径（最大孔径）

◆ 最小孔径

◆ 平均孔径

◆ 湿膜流量-压力曲线（湿式曲线）

◆ 干膜流量-压力曲线（干式曲线）

◆ 孔径分布

◆ 渗透率

◆ 气体通量

◆ 液体通量 (选配)

﻿产品特点：

◆ 孔径测试范围：0.02-500 μm ；

◆ 多样品池设计针对不同尺寸样品，特殊样品可单独设计；

◆ 具有全自动真空助润装置，可大大加速浸润时间，提高测试效率50%以上；

◆ 根据待测样品不同，多种浸润液体可选；

◆ 可测试滤芯等特殊外观样品；

◆ 高精度双流量传感器，流量分段测量，量程互补，自动切换；

◆ 高精度双压力传感器，分段压力测试，程序自动判断，自动切换；

◆ 全不锈钢管路，金属硬密封，密封性好，耐压高，耐腐蚀；

◆  全程自动化智能化运行，无需人工值守，亲和的真人语音操作提示；

◆ 详尽的仪器运行日志显示与记录，可精确到秒，全程实验记录可追溯；

产品专利：

专利名称：具有可适应多种样品尺寸的样品池的泡压法孔径分析仪

专利号：ZL201420148785.2

保护点：

►  可适应多种尺寸及类型样品池，可测试不同直径的薄膜，无需多个样品池；

►  可测试中空纤维膜；

►  无需顶部进气管的样品池结构，方便安装和拆卸；

专利名称：具有真空助润装置的泡压法孔径分析仪

专利号：ZL201420148359.9

保护点：

►  真空助润装置，提高浸润效率；

►  与主机一体化，方便操作；

►  快速开合结构；

测试理论：

以某种膜材料为例，将膜用可与其浸润的液体充分润湿，由于表面张力的存在，浸润液将被 束缚在膜的孔隙内；给膜的一侧加以逐渐增大的气体压强，当气体压强达到大于某孔径内浸润液的表面张力产生的压强时，该孔径中的浸润液将被气体推出；由于孔径越小，表面张力产生的压强越高，所以要推出其中的浸润液所需施加的气体压强也越高；同样，可知，孔径最大的孔内的浸润液将首先会被推出，使气体透过，然后随着压力的升高，孔径由大到小，孔中的浸润液依次被推出，使气体透过，直至全部的孔被打开，达到与干膜相同的透过率；

首先被打开的孔所对应的压力，为泡点压力，该压力所对应的孔径为最大孔径； 在此过程中，实时记录压力和流量，得到压力-流量曲线；压力反应孔径大小的信息，流量反应某种孔径的孔的多少的信息；然后再测试出干膜的压力-流量曲线，可根据相应的公式计算得到该膜样品的最大孔径、平均孔径、最小孔径以及孔径分布、透过率